8.		POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

Kod CPV 45430000

SPIS TREŚCI

1.  	WSTĘP

1.1.  	Przedmiot ST

1.2.  	Zakres stosowania ST

1.3.  	Zakres robót objętych ST

1.4.  	Podstawowe określenia

1.5.  	Ogólne wymagania dotyczące robót

1.6.  	Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

2.   	MATERIAŁY

3.   	SPRZĘT

4    	TRANSPORT

5    	WYKONANIE ROBÓT

6    	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.   	OBMIAR ROBÓT

8    	ODBIÓR ROBÓT

9    	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element  warstw podłogowych,

- pokrycie podłóg wykładziną rolową PCV, która stanowią wierzchni element  warstw podłogowych,

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 1.4.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z  15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego projektu , który uwzględnia:

- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,

- lokalizację i warunki użytkowania,

- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.

W projekcie są zawarte:

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,

- wyszczególnienie materiałów do wykonania wykładziny i okładziny

- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,

- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

2.    MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych oraz do wykonywania wykładzin rolowych PCV powinny mieć:

-     Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-     Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w normach  polskich lub  aprobatach technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 	nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E <6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E <10%. GrupaB llb.

- PN-EN  159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa.

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt. 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

-     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4    TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt. 4

4.2.   Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt.5

5.2.   Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

-	wszystkie   roboty   stanu   surowego   łącznie   z   wykonaniem   podłoży,    warstw 	konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi,

- Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

- Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

- Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem

- Przed wykonaniem posadzki z PCV należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy,

5. 3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości minimum 50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

- podkłady związane z podłożem - 25 mm

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkłady „pływające"   ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

Podkłady samopoziomujące pod wykładziny rolowe PCV wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4). Podkład samopoziomujący ma wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy wg wskazań producenta.

5.3.2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 150 x 150 mm                  	6 mm

- 200 x 200 mm                  	6 mm

- 250 x 250 mm                  	8 mm

-  300x300 mm                     10 mm

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około   1m2  lub

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Dla płytek 30x30 cm zaleca się szerokości spoin około 4 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa dokumentacja projektowa Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

5.3.3. Wykonanie wykładzin rolowych z PCV

Posadzki PCV z wykładziny rolowej układać  na monolitycznym podkładzie betonowym wykończonym warstwą samopoziomującą.  Wykładzinę mocować za pomocą kleju dyspersyjnego ( wykładziny o pow. do 20m2 można układać za pomocą taśm dwustronnych klejących). Temperatura układania pokojowa, powyżej +15 stopni C. Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów.

Użytkowanie wykonanej posadzki po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

  - Wykonanie okładzin

    - Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

-	powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 	powłok malarskich,

-	odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 	prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 	liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

-	odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 	wysokości kondygnacji,

-	odchylenie powierzchni od kier. poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.4.2.    Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania należy się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. 1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7    „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin, badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.,                           Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę  musi posiadać certyfikat  lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

-	sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 	szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

-	sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 	miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

- sprawdzenie spadków podkładu pod  wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 	łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością

do 1 mm

-	sprawdzenie     prawidłowości     wykonania     w     podkładzie     szczelin     	dylatacyjnych     i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i 	prostoliniowości

-	sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

-	zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 	w dokumentacji powykonawczej,

-	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-	prawidłowości przygotowania podłoży,

-	jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-	prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

-	sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 	należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 	wzorcem płytek,

-	sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 	długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 	pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

-	sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 	spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 	ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 	z dokładnością do 1 mm,

-	sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 	młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 	dowodem nie związania płytek z podkładem,

-	sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 	pomiaru; na 2 dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m   należy zmierzyć 	szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

-	grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 	realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5,2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5.    Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-	cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 	(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

-	cała   powierzchnia   pod   płytkami   powinna   być   wypełniona   klejem   (warunek   	właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 	głuchego odgłosu,

-	grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 	producenta,

- dopuszczalne  odchylenie  powierzchni wykładziny od  płaszczyzny poziomej  	(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 	większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 	na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 	pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-	cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 	dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

-	cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 	przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 	odgłosu,

-	grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 	producenta,

-	dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 	przekraczać 2 mm na długości 2 m,

-	odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 	długości 2 m,

-	spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

-	dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 	na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

-	elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 	instrukcją producenta.

7.        OBMIAR ROBÓT

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt.7.

7.2.    Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2  na podstawie dokumentacji projektowej

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza się

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej   lub  wg   stanu faktycznego.

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt

8.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.    Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentację powykonawczą,

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

- aprobaty techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i wyrobów,

- protokóły odbioru podłoże,

- protokóły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5.   Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7pkt 9.

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  za  wykonane  roboty  wykładzinowe  lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:

-	rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 	umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest 	określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 	dokumentacji projektowej i umowy,

-	rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 	ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 	wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.   Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001		Płytki   i   płyty   ceramiczne.    Definicje,    klasyfikacja,    					właściwości  i  znakowanie.

PN-EN 87:1994   		Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.  Definicje, 					klasyfikacja,	właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996		Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 						nasiąkliwości wodnej 	E> 10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996    		Płytki  i  płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  małej  					nasiąkliwości  	wodnej E<3% Grupa B I.

PN-EN 177:1997 		Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 				wodnej	  3%<E<6%. Grupa B II a

PN-EN 178:1998		Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 				wodnej  6%<E<10%. Grupa B II b

PN-EN 121:1997		Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości 					wodnej E<3%, Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998		Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 				3%<E<6%. Grupa A II a, Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 		Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 				3%<E<6%, Grupa A II a, Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 		Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 				6%<E<10%. Grupa A II b, Cz  1.

PN-EN 187-2:1998 		Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 				6%<E<10%, Grupa AII b, Cz. 2.

PN-EN 188:1998		Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 				A III.

PN-70/B-10100  		Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 				odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i   					sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999     Płytki  i   płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   nasiąkliwości    				wodnej,porowatości   otwartej,   gęstości   względnej    pozornej   				oraz   gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 					zginanie i  siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999     Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na  				uderzenia  metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   				wgłębne  ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000     Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   				ścieranie  powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998     Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   cieplnej   					rozszerzalności  liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 					termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998   Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  odporności   na  				pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999   Płytki i płyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporności

PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 					kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001  	Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994		Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 				skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002		Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 		Kleje do płytek.  Oznaczenie odkształcenia poprzecznego  dla  				klejów cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003		Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 					techniczne.

PN-EN 12808-1:2000		Kleje   i   zaprawy   do    spoinowania   płytek.    Oznaczenie   				odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 				na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)      	Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 					wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)       Zaprawy do spoinowania płytek.  Cz.  5:  oznaczenie 					nasiąkliwości  wodnej.

PN-63/B-10145		Posadzki   z   płytek   kamionkowych   (terakotowych),   					klinkierowych  i  lastrykowych. Wymagania i badania przy 					odbiorze.

PN-EN 13813:2003		Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 					Terminologia.

PN-88/B-32250 		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne 	(kod  CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie 	Arkady -1990 rok.

-	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 -	Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

-	Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

-	Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

-	Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

-	Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.